ГОСТ 13385-78

Группа Л63 

 МЕЖУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 Технические условия

 Dielectric polymeric foot-wear for special purposes. Specifications

МКС 13.340.50
ОКП 25 9521; 25 9511; 25 9531 
Дата введения 1979-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.78 N 889

3. ВЗАМЕН ГОСТ 13385-67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	
ГОСТ 9.049-91	4.8
	
ГОСТ 12.4.103-83	2.6
	
ГОСТ 164-90	4.1
	
ГОСТ 166-89	4.6
	
ГОСТ 269-66	4.4
	
ГОСТ 270-75	4.4
	
ГОСТ 427-75	4.1, 4.6
	
ГОСТ 1443-78	2.4
	
ГОСТ 7470-92	4.6
	
ГОСТ 7502-98	4.3
	
ГОСТ 11262-80	4.4
	
ГОСТ 11358-89	4.2
	
ГОСТ 15152-69	2.1, 2.4
	
ГОСТ 15160-69	2.4
	
ГОСТ 19196-93	2.4
	
ГОСТ 28554-90
      	     2.4 	
ОСТ 17-313-83	2.4
	
ОСТ 38.06371-84	5.2
	
ОСТ 38.06442-87	3.2	

5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

6. ИЗДАНИЕ (февраль 2003 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 1983 г., июне 1988 г. (ИУС 2-84, 10-88)

Настоящий стандарт распространяется на специальную обувь (далее - обувь), изготовленную из полимерных материалов: клееные галоши, клееные и формовые боты, формовые сапоги, сапоги из поливинилхлорида (ПВХ), а также формовые сапоги и боты и клееные галоши и боты для районов с тропическим климатом.

Специальная обувь является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках.

Обувь применяют:

галоши и резиновые сапоги - при напряжении до 1 кВ и температуре от минус 30 до плюс 50°С;

сапоги из ПВХ - при напряжении до 1 кВ и температуре от 0 до плюс 50°С;

боты - при напряжении свыше 1 кВ и температуре от минус 30 до плюс 50°С.

 1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 
1.1. Диэлектрическую обувь изготовляют следующих размеров:

галоши мужские - 240, 247, 256, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307;

галоши женские - 225, 232, 240, 247, 255;

боты - 292, 300, 307, 315, 322, 330, 337, 345, 352;

сапоги мужские - 247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307;

сапоги женские - 225, 232, 240, 247, 255, 262, 270. 

Примечания:

1. Средний размер мужской обуви - 277, женской - 247.

2. Внутренние размеры обуви определяются колодкой и проверке не подлежат.

3. Обувь 315 размера изготовляют по требованию потребителя.

1.2. Ширина голенищ, высота сапог и галош должны соответствовать нормам, указанным на черт.1-4 и в табл.1.

Таблица 1
Размеры, мм 
					
Размеры	Сапоги	Высота галош 	
  	Ширина	Высота 		

	Низ голенища 	Верх голенища 		
	
	не менее	
Мужская обувь	
240	-	- 	- 	55 	
247	171 	200	360 	55 	
255	174 	203 	368 	57 	
262 	177 	206 	375 	57	
270 	180 	209 	383 	59	
277 	183 	212 	390 	59	
285 	186 	215 	398 	61	
292 	189 	218 	405 	61	
300 	192 	221 	413 	63	
307	195	224	420	63	
Женская обувь	
225 	153 	188 	320 	59 	
232 	156 	191 	325 	61 	
240 	159 	194 	330 	61 	
247 	162 	197 	335 	63 	
255 	165 	200 	340 	63	
262 	168 	203 	345 	- 	
270 	171 	206 	350 	-	

Высота бот должна быть не менее 160 мм.

1.3. Толщины обуви и резинового слоя в обуви в зонах измерения (черт.1-4) приведены в табл.2. 

Галоши резиновые клееные

Черт.1

Боты резиновые клееные 

Черт.2 

Боты резиновые формовые

; ; ; 

Черт.3 

Сапоги резиновые формовые и из ПВХ 

; ; . 

Для мужских сапог: 
     
; ; .

Для женских сапог:

; ; .

Черт.4*
_______________ 
* Черт.5. (Исключен, Изм. N 2). 

           

Таблица 2 
							
Зона измерения	Толщина, мм, не менее	

	Резинового слоя в
клееной обуви	Формовые
боты 	Резиновые сапоги	Сапоги из ПВХ 	

	галоши	боты		мужские 	женские 		
Носковая часть 1	0,9	-	5,0	2,5	2,5	3,0	
Передовая часть 2	-	- 	4,0	2,0	2,0	2,5	
Задниковая часть (у каблука) 3	- 	- 	5,0	3,5	3,5	3,4	
Голенище 4	- 	- 	-	1,3	1,3	1,8	
Верх у основания отворота бот 5	- 	3,9	3,5	- 	- 	- 	
Верх в боковых частях 6 
	1,0	- 	- 	- 	- 	- 	
Подошва в подметочной части 7	3,6	11,5	7,5	8,0	6,0	8,0	
Подошва вместе с каблуком 8	6,0	13,5	9,5	22,0	17,0	22,0	
Подошва в геленочной части 9	- 	-	5,5	5,5	- 	- 	
Отворот 10	- 	2,5	2,5	- 	- 	- 	

Примечания: 

1. Зоны измерений приведены на черт.3 и 4 в зависимости от высоты обуви, указанной в табл.1, и длины ее следа.

2. Зоны измерения клееных галош могут также определяться рисунком на поверхности от внутренних деталей.

1.1-1.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

1.4. (Исключен, Изм. N 2).

1.5. Ассортимент обуви по размерам и артикулам должен быть согласован с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.1. Обувь должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическим регламентам и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Обувь в тропическом исполнении должна соответствовать требованиям ГОСТ 15152.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.2. Галоши и клееные боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей.

Формовые боты должны состоять из резинового верха и рифленой подошвы. Боты должны быть с отворотами.

Сапоги должны состоять из верха и рифленой подошвы с каблуком из полимерных материалов (резины или ПВХ) и внутренней текстильной подкладки.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

2.3. Обувь изготовляют светло-серого или бежевого цветов.

2.4. Для изготовления обуви должны применяться текстильные материалы, указанные в табл.3.

Таблица 3 
					
Назначение
материала 	Наименование материала	
	Галоши	Боты	Сапоги формовые	Сапоги из ПВХ	
Подкладка
	Полотно трикотажное удвоенное простое футерованное, заправки 11 по ГОСТ 1443 	Полотно трикотажное кулирное гладкое,
заправки 1, 2, 6 по ГОСТ 1443	Трубка трикотажная хлопчатобумажная
ластичного переплетения арт.
341206 по 
ОСТ 17-313 	Полотно трикотажное двухластичное арт. 09120807185 по 
ГОСТ 28554	
				Трубка плюшевого переплетения арт. 354206 по 
ОСТ 17-318	

	Полотно трикотажное кулирное гладкое, заправки 3, 4, 5 по ГОСТ 1443	Саржа суровая арт. 7122 по нормативно- технической документации	Трубка хлопчатобумажная плюшевого переплетения по
нормативно- технической документации	Полотно трикотажное двуластичное из
капроновой текстурированной нити эластик по нормативно-технической документации	
Стелька	Саржа суровая
арт. 7132, 6915 по нормативно-технической документации, ткань хлопкополиэфирная
обувная гладкокрашеная арт. 6764 по нормативно-технической
документации.
Бумазея-корд гладкокрашеная
по ГОСТ 19196	Саржа суровая арт. 7122 по нормативно-
технической документации	- 	- 	
Задник	Бумазея-корд
гладкокрашеная с
подчесом по ГОСТ
19196, саржа
суровая арт. 6915
по нормативно-
технической документации	- 		-	

Примечания:

1. Для изготовления обуви, предназначенной для районов с тропическим климатом, должны применяться текстильные материалы, пропитанные антисептиками в соответствии с требованиями ГОСТ 15152 и ГОСТ 15160.

2. По согласованию с потребителем допускается применять другие материалы, по качеству не уступающие указанным в табл.3.

2.5. Диэлектрические свойства обуви характеризуются током утечки и должны соответствовать указанным в табл.4.

Таблица 4 
				
Наименование показателя	Норма	
	Галоши	Боты	Сапоги	
Ток утечки, мА, не более	2,5	10	10	

2.6. По защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.103 обувь условно обозначают:

Эн - резиновые клееные галоши и формовые сапоги, а также сапоги из ПВХ;

Эв - резиновые клееные и формовые боты.

2.7. По физико-механическим показателям резина и ПВХ должны соответствовать нормам, указанным в табл.5.

Таблица 5 
								
Наименование показателя 	Норма	

	Резина	ПВХ	
	Галоши	Боты	Сапоги формовые	Сапоги	
		клееные
  	формовые 	верх 	подошва 	верх 	подошва 	
Условная прочность,МПа (кгс/см), не менее	8 (80)	8 (80)	8 (80)	7 (70)	6 (60)	6 (60)	6,5 (65)	
Относительное удлинение, %, не менее	600	600	550	500	400	350	250	

2.8. Обувь не должна иметь посторонних жестких включений, отслоения облицовочных деталей, расслоения внутренних деталей, незатяжки подкладки на стельку, расхождения концов подкладки, выступания серы.

2.9. Отклонения показателей внешнего вида обуви не должны превышать значений, указанных в табл.6.

Таблица 6 
						
Наименование отклонения 	Величина отклонения	
	Галоши и боты клееные	Боты формовые 	Сапоги	
	1 сорт	2 сорт		резиновые	из ПВХ	
1. Пузыри в резине (кроме носковой части), не более:						
в количестве, шт.	Не допускаются	3	3	3	-	
сумма произведений наибольшей длины и ширины, см, в носковой части:	То же	1	1,2	0,5	-	
в количестве, шт.	-	-	2	-	-	
сумма произведений наибольшей длины и ширины, см	-	-	0,8	-	-	
2. Углубления, сумма произведений наибольшей длины и ширины, см, не более:	

	

на поверхности резинового верха, глубиной не более 1/4 толщины резины	1,0	2,0	2,0	3,0	1,0	
на высоте (черт.3)	-	-	4,0	-	-	
на подошве	1,0	6,0	6,0	4,0	3,0	
3. Мягкие включения под резиной (частички резины, тканевые узлы, сгустки клея и др.), не более:	

	

в передней и носковой частях:	

	

в количестве, шт.	1	2	-	1	- 	
общей длиной, мм	3	7	-	3	-	
на боковых частях:	

	

в количестве, шт.	2	2	-	2	-	
общей длиной, мм	5	7	-	5	-	
4. Выступание резины или расплава ПВХ через ткань подкладки, сумма произведений наибольшей длины и ширины, см, не более	Допускается
	Допускается
	-	-	1,5
	
5. Закрытая неприкатка длиной, мм, не более	Не допускается	5	-	-	-	
6. Расхождение по высоте в паре, мм, не более	5	7	-	-	-	
7. Складки на передах, не более:	

	

в количестве, шт.	1	2	-	-	-	
длиной, мм	4	8	-	-	-	
8. Поры на срезе подошвы, не более:	

	

в количестве, шт.	Не допускаются	6	-	-	-	
диаметром, мм, не более		1	-	-	-	
9. Резиновые заусенцы в месте стыка подошвы с передовой резиной, мм, не более	1	1	-	-	-	
10. Выпрессовки по линии разъема пресс-форм высотой, мм, не более	-	-	1	1	1	
11. Пятна на подкладке и подтеки, сумма произведений наибольшей длины и ширины, см, не более	-	-	-	-	5	
12. Неравномерность ширины бордюра, мм, не более	-	-	-	2	3	
13. Несовмещение голенища с подошвой, длиной, мм, не более	-	-	-	-	5	
14. Складки на подкладке в верхней части голенища длиной, мм, не более	-	-	-	10	10	
15. Укорачивание подкладки по борту, мм, не более	2,0	3,0	-	10	3	
16. Недопрессовка рифов подошвы, сумма произведений наибольшей длины и ширины, см, не более	-	-	4	4	-	
17. Деформация каблука (втянутость) глубиной, мм, не более	-	-	-	- 	4	
18. Местные возвышения на поверхности обуви, в том числе от починки, высотой, мм, не более	-	-	1,0	0,6	-	
Сумма произведений наибольшей длины и ширины, см	-	-	3	3	-	
19. Несовмещение оттиска по линии смыкания полуформ и рисунка рифа подошвы после починки с оттиском, полученным от полуформ и пуансона при основной вулканизации, на расстоянии, мм, не более	-	- 	2	2	-	

Примечания:

1. Отклонения показателей внешнего вида не должны быть сосредоточены в одном месте и их количество на каждой полупаре не должно превышать: 4 шт. - для 1-го сорта, 7 шт. - для 2-го сорта.

2. Отклонения показателей внешнего вида обуви для районов с тропическим климатом должны соответствовать только 1-му сорту.

3. Отклонения показателей внешнего вида, не указанные в пп.2.8 и 2.9 табл.6, согласовываются с потребителем.

2.10. Средний календарный срок службы клееных диэлектрических бот и сапог из резины и ПВХ - 12 мес, формовых диэлектрических бот - 18 мес, галош резиновых - 6 мес. Показатель справочный и проверке не подлежит.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2.11, 2.12. (Исключены, Изм. N 2).

 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 
3.1. Обувь принимают партиями. За партию принимают количество пар обуви одного наименования, артикула, изготовленное по данному стандарту и одновременно предъявляемое к приемке.

3.2. Порядок и планы проведения контроля качества обуви указаны в табл.7.

Таблица 7 
				
Проверяемый показатель	Номер пунктов стандарта 	План испытаний	
		приемосдаточных	периодических	
1. Высота обуви	1.2, 4.1	-	1 раз в 3 месяца по 1 паре каждого размера	
2. Толщина	1.3, 4.2	- 	То же	
3. Ширина голенища сапог	1.2, 4.3	- 	"	
4. Внешний вид	2.8, 2.9, 4.5	ОСТ 38.06442	- 	
5. Диэлектрические свойства	2.5, 4.7	100%	- 	
6. Физико-механические показатели	2.7, 4.4	- 	1 раз в 2 недели не менее чем на 2 закладках резиновых смесей или на 1 сапоге ПВХ	

Примечание. Физико-механические испытания резин обуви, предназначенной для районов с тропическим климатом, проводят на каждой закладке.

3.3. Типовые испытания на грибостойкость резины для обуви, предназначенной для районов с тропическим климатом, проводят один раз при изменении состава резин.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

Разд.3. (Измененная редакция, Изм. N 2).

 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 
4.1. Высоту обуви и толщину каблука с подошвой определяют на готовом изделии штангенрейсмасом (ГОСТ 164) и металлической линейкой (ГОСТ 427).

Высоту обуви определяют снаружи по шкале штангенрейсмаса с ценой деления 0,1 мм с точностью до целого числа. Для этого полупару готовой обуви устанавливают на гладкую горизонтальную поверхность. К точке верхнего края обуви, расположенной на средней задней вертикальной линии, подводят ножку штангенрейсмаса. Внутрь обуви вертикально вставляют измерительную линейку так, чтобы нулевым концом она касалась следа в пяточной части. Деление на линейке, расположенное на пересечении с нижней гранью сменной ножки штангенрейсмаса, определяет высоту внутри обуви.

Толщину каблука с подошвой определяют по разности высот снаружи и внутри.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.2. Толщину обуви определяют толщиномером (ГОСТ 11358) с ценой деления 0,01 мм.

Резину для верха и подошвы галош и клееных бот отделяют от матерчатой части, после чего замеряют толщину.

Формовые боты, резиновые сапоги и сапоги из ПВХ разрезают и делают разметку мест измерений в соответствии с черт.3 и 4.

Толщину измеряют в трех точках каждого места измерения.

За результат определения толщины принимают среднеарифметическое трех измерений для каждого места измерения.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4.3. Ширину голенища сапога определяют на готовом изделии металлической рулеткой (ГОСТ 7502) с ценой деления 1,0 мм.

Ширину голенища сапога определяют, измеряя длину окружности, условно проведенной по внешней поверхности голенища, параллельно плоскости, на которую установлен сапог.

Ширину верха голенища Б измеряют от задней линии на расстоянии 20 мм от верхнего края. Ширину низа голенища измеряют в соответствии с черт.4.

За результат определения ширины голенища сапога принимают половину полученной длины окружности.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4.4. Физико-механические показатели по п.2.7 определяют в соответствии с требованиями ГОСТ 269 и ГОСТ 270 (образцы типа I, толщиной (2±0,3) мм на образцах резины, применяемой для изготовления спецобуви) и по ГОСТ 11262 (на образцах типа I, вырубленных из сапог ПВХ, отлитых без подкладки). Образцы вырубают из верхней части голенища в поперечном направлении.

4.5. Внешний вид обуви по пп.2.8, 2.9 определяют визуально.

4.6. Линейные измерения для вычисления площади допускаемых отклонений (п.2.9) производят измерительной металлической линейкой по ГОСТ 427 с ценой деления 1,0 мм, высоту и глубину - штангенциркулем по ГОСТ 166 с ценой деления 0,1 мм.

4.7. Ток утечки определяют на готовом изделии током промышленной частоты 50 Гц.

Обувь погружают в металлический сосуд с водой с температурой 15-35°С и наполняют ее водой так, чтобы края изделия, выступающие из воды, были сухими. Уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть ниже борта галош на 2 см и ниже края спущенного отворота бот и края сапог на 5 см.

Внутрь изделия опускают электрод, заземленный через миллиамперметр. Второй вывод испытательного трансформатора соединяется с сосудом. Напряжение повышают для галош и сапог до 5 кВ, а для бот до 20 кВ. Время испытания 2 мин с момента установления требуемого напряжения.

Миллиамперметр для измерения величины тока подключают не менее чем за 30 с до окончания испытания.

Разрешается одновременное испытание нескольких образцов обуви одного вида.

Образец считают выдержавшим испытание, если при испытании ток утечки не превышает установленной нормы по п.2.5 и не происходит пробой изделия, сопровождающийся резким повышением тока в результате короткого замыкания.

Если при одновременном испытании нескольких изделий происходит пробой одного или нескольких изделий, разрешается отключить напряжение, удалить изделие, после чего продолжить испытания остальных образцов. Общая продолжительность испытания - 2 мин.

На выдержавших испытание изделиях после просушки (для сапог и бот - на резине или подкладке голенища, для галош - на стельке) ставят несмываемой краской клеймо-штамп с указанием даты испытания (месяц и год) и номера технического контроля.

4.6, 4.7. (Измененная редакция, Изм. N 1).

4.8. Испытания на стойкость к воздействию плесневых грибов проводят по ГОСТ 9.049.

(Введен дополнительно, Изм. N 2).

 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
5.1. На каждом изделии оттиском на геленочной части подошвы или штампом на голенище подкладки или стельке должны быть нанесены следующие данные:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

год и квартал изготовления (год - две последние цифры, квартал - точками);

размер изделия;

артикул, условное обозначение по п.2.6;

дата испытания;

сорт;

обозначение настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2. Упаковка обуви, маркировка тары, транспортирование и хранение обуви по ОСТ 38.06371.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

5.3-5.6. (Исключены, Изм. N 2).

 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие обуви требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения - 12 мес, а для районов Крайнего Севера и отдаленных районов - 18 мес со дня изготовления.

Примечание. В процессе хранения допускается выступление серы.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

 7. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7.1. Диэлектрическая обувь должна эксплуатироваться в соответствии с правилами использования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках*. 
________________ 
* Документ в информационных продуктах не содержится. За информацией о документе Вы можете обратиться в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2. Обувь в процессе эксплуатации не должна подвергаться воздействию предметов, вызывающих ее механические повреждения, а также воздействию агрессивных сред.

(Введен дополнительно, Изм. N 1).