МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 11 ноября 2024 года № 654

 Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий" 
В соответствии с пунктом 3 статьи 23 и пунктом 3 статьи 29 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" 
приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий". 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 2 апреля 2019 г. № 209 "Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 апреля 2019 г., регистрационный № 54544). 
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2025 г. и действует в течение шести лет. 
Министр 
А.А.Козлов 
Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
28 ноября 2024 года, 
регистрационный № 80356 
УТВЕРЖДЕН 
приказом Минприроды России 
от 11 ноября 2024 года № 654 

 Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства керамических изделий" 

 Таблица 1. Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ) 

Производственный процесс 	Продукция/ 
полуфабрикат 	Наименование загрязняющего вещества* 	Единица измерения 	Величина 	
Обжиг керамического кирпича и камня (при использовании природного газа в качестве топлива) 	Кирпич и камень керамический (без применения выгорающих добавок в шихте) 	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 	кг/т продукции 	0,37 	
  	Кирпич и камень керамический (содержание выгорающих добавок в шихте менее 2 массовых процентов) 	  	  	1,28 	
  	Кирпич и камень керамический (содержание выгорающих добавок в шихте 2 массовых процента и более) 	  	  	8,98 	
  	Кирпич и камень керамический 	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 	  	0,47 
(суммарно в пересчете на азота диоксид) 	
  	  	Серы диоксид 	  	0,1 
(содержание соединений серы в сырье, в пересчете на , 0,25 процентов и менее) 

1,0 
(содержание соединений серы в сырье, в пересчете на , более 0,25 процентов) 	
Обжиг керамической плитки 	Обожженная керамическая плитка 	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 	кг/т продукции 	1,5 	
  	  	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 	  	0,8 
(суммарно в пересчете на азота диоксид) 	
  	  	Серы диоксид 	  	0,2 	
Обжиг санитарно- 
технических изделий из керамики в туннельной печи 	Санитарно- 
технические изделия из керамики (кроме санитарно- 	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 	кг/т продукции 	3,88 	
 (кроме печей "лечебного" обжига) 	технических изделий из шамота) 	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 	  	0,85 
(суммарно в пересчете на азота диоксид) 	
  	  	Серы диоксид 	  	0,20 	
Обжиг формованных огнеупорных изделий в туннельной печи 	Обожженные формованные огнеупорные изделия: кремнеземистые, 	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 	кг/т продукции 	9,4 	
  	алюмосиликатные, глиноземистые, высокомагне- 
зиальные, магнезиально- 
шпинелидные 	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 	  	8,46 
(суммарно в пересчете на азота диоксид) 	
  	  	Серы диоксид 	  	0,77 	
Обжиг сырья во вращающейся печи 	Обожженное сырье 	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов 	кг/т обожженного сырья 	0,90 	
Обжиг керамических пропантов (магнезиально- 
кварцевых) 	Обожженные керамические пропанты магнезиально- 	Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) 	кг/т продукции 	1,19 	
  	кварцевые 	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) 

Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) 	  	0,85 
(суммарно в пересчете на азота диоксид) 	
  	  	Серы диоксид 	  	0,15 	
  	  	Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20-70, а также более 70 процентов 	  	0,90 	

 Таблица 2. Технологические показатели загрязняющих веществ в сбросах в водные объекты при производстве керамических изделий, соответствующие НДТ 

Вид сточных вод 	Наименование загрязняющего вещества* 	Единица измерения 	Величина 	
Поверхностные сточные воды 	Взвешенные вещества 	мг/л 	20 	
  	Нефтепродукты (нефть, углеводороды нефти) 	  	2 	
  	ХПК 	  	60 	

_______________ 
* Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 2909-р.